Приложение В

(рекомендуемое)

Толщины стенок цилиндрических и шаровых частей литых корпусов и крышек

Т а б л и ц а В.1 – Минимальная толщина стенок литых корпусов и крышек

В миллиметрах

| Проход условный по ГОСТ 28338 DN | Нелегированные и легированные стали по ГОСТ 977 и СТ ЦКБА 014 |  |  |  |  | Легированные со специальными свойствами стали по ГОСТ 977 и СТ ЦКБА 014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 16,0 (160) |  |
|  | Минимальная толщина стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 | 7 7 7 8 8 8 8 9 10 12 12 16 16 16 17 19 19 22 24 25 28 | 7 7 7 8 8 8 9 10 12 14 14 16 16 17 21 22 22 27 30 33 – | 8 8 9 10 12 14 14 14 15 16 18 18 20 20 24 25 27 33 41 – – | – – – 12 13 14 14 15 16 18 20 22 24 26 31 34 41 – – – – | – – – 12 13 14 16 16 20 22 25 28 30 34 – – – – – – – | 8 8 8 9 9 9 10 10 12 14 14 16 16 16 18 20 21 24 26 – – | 8 8 8 9 9 9 11 11 14 15 15 17 17 19 22 23 24 29 33 – – | 9 9 10 11 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 26 27 30 39 48 – – | – – – 12 14 16 16 18 20 22 24 26 28 28 31 37 44 – – – – |  | – – – 12 14 16 18 20 20 25 30 32 34 34 – – – – – – – |
| П р и м е ч а н и я 1 Минимальная толщина стенок определена исходя из технологических условий изготовления отливок всеми способами литья. 2 При изготовлении отливок, предназначенных для сред c повышенной проникающей способностью – фреон, гелий, аммиак – толщина стенок может быть увеличена на 15–20 % по сравнению с указанной. 3 При изготовлении отливок прогрессивными методами формообразования толщина стенок может быть уменьшена по сравнению с указанной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |